OPIS TECHNICZNY WYKONYWANYCH ROBÓT

- Informacje ogólne

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny wykonania robót docieplenia budynków mieszkalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 i ul. Skłodowskiej 12 w Wieluniu.

- Część techniczna

  - Roboty rozbiórkowe

Wykonanie docieplenia wymaga przeprowadzenia następujących robót rozbiórkowych i naprawczych:

- rozbiórka parapetów,

- demontaż i ponowny montaż rur spustowych,

- demontaż i ponowny montaż daszków nad drzwiami zewnętrznymi,

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych i ich ułożenie,

  - Roboty ogólnobudowlane

    - Docieplenie budynku

UWAGA: Docieplenie budynku zaprojektowano w systemie CERESIT. Dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu równoważnego, którego parametry techniczne i kolorystyka nie będą gorsze niż wskazane w projekcie za zgodą autora projektu.

- Prace przygotowawcze

Powierzchnie ścian należy oczyścić i odgrzybić. Zakres i sposób wykonania robót uzgodnić z Inwestorem.

Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują szczotkowanie i zmycie podłoża, skucie istniejący płytek na ścianach piwnicy. Istniejącą wyprawę zewnętrzną należy opukać i usunąć fragmenty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu wyprawy uzupełnić. W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0 cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi ok. 20OC, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji. Powierzchnie oczyszczone zagruntować gruntem głęboko penetrującym CERESIT CT17.

      - Mocowanie płyt styropianowych

Do docieplenia ściany ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe o współczynniku przewodności mniej niż 0,38 odmiany EPS 70 gr. 12,0 cm,. Ościeża okien i drzwi docieplić styropianem EPS 70 gr. 3,0 cm. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę klejową CERESIT CT 85. Płyty należy przyklejać zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną ITB i wytycznymi producenta. Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo – punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we wnętrzu – zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę” z przesunięciem min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt z narożami otworów okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu lub pianką poliuretanową. W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć, a po 24 godzinach przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania styropianu należy zastosować łączniki mechaniczne wbijane w ilości min 4 sztuk na 1 m2 ściany. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych.

      - Wykonanie warstwy zbrojącej

Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki CERESIT CT 85 – płyty styropianowe. Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45O) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. W dolnej części budynku, do poziomu górnej krawędzi okien parteru tj. w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 3,0 mm. Dodatkowo do wysokości 2,0m od poziomu gruntu należy zastosować podwójną warstwę zbrojącą.

      - Wyprawa zewnętrzna

Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podłoże zagruntować preparatem CERESIT CT 16. Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się tynk mineralny silikatowo-silikonowy  CT 174 (faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 mm).Tynk układać ręcznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeżej warstwy jednakowej grubości równej uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi założoną fakturę. Należy tak kierować robotami, aby nie dopuścić do powstania widocznych styków. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty. Wykończona powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości.

    - Obróbki blacharskie, orynnowanie, daszki

Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować przed przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na ścianach szczytowych, ogniomurach, pasach podrynnowych gzymsach budynku należy wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowej. Obróbki dachowe wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Rury spustowe metalowe zamocować po wykonaniu docieplenia ścian.. Istniejące otwory wentylacyjne udrożnić i zamocować kratki wentylacyjne z PCV.

    - Docieplenie ścian poniżej terenu ziemi

Przy wykonaniu docieplaenia ścian piwnic poniżej terenu ziemi należy ściany te odkopać do poziomu ok. 0,6m poniżej poziomu piwnicy. Następnie ściany oczyścić z ziemi, osuszyć, uzupełnić ewentualne ubytki tynku i zagruntować powierzchnię gruntem CERESIT CT 17. Płyty styropianowe należy osadzić na podkładzie betonowym gr. ok. 10cm. Warstwę zbrojącą należy wykonać tak jak dla ścian powyżej terenu ziemi. Na tak wykonane docieplenie ścian należy nałożyć izolację bitumiczna. Następnie wykopy należy zasypać ziemia pochodząca z wykopów zagęszczając ją warstwami co ok. 20cm.

    - Kolorystyka elewacji

Kolory ścian

Ściany kolor I grupa kolorów (do ustalenia z inwestorem)

Obróbki dekarskie, parapety, orynnowanie – (do ustalenia z inwestorem)

Stolarka okienna – kolor biały

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna – projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na PCV. Parametry okien: profil PCV 5-6 komorowy i grubości min 70 mm, szyba zespolona o współczynniku U = 1,1 W/m2K, kolor biały obustronny. Osadzenie okien na piankę poliuretanową, Po zaschnięciu pianki należy obrobić ościeże i pomalować farbą. Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pomiary z natury.

    - Instalacja odgromowa

Projektuje się demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej.

    - Roboty wykończeniowe

Po zakończeniu prac dociepleniowych cokołu należy odtworzyć istniejące opaski i chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót dociepleniowych w porozumieniu z inwestorem należy zdemontować, a po zakończeniu robót zamontować lub odtworzyć wszelkie tablice, uchwyty na flagi, alarmy, anteny, daszki, instalacje itp. które znajdują się na docieplanych ścianach i dachach.

- Uwagi końcowe

- Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie ITB dla przyjętego systemu.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiału powinien uzyskać akceptację od Inspektora Nadzoru, Inwestora na dany materiał.

- Teren budowy należy wygrodzić ogrodzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcia chodnika od właściwych organów.